Полезные ископаемые

По литературным данным [Аноров и др., 2001] на территории практики известны мелкие месторождения и проявления молибдена, вольфрама, меди, относящиеся в соответствии с существующими классификациями к медно–порфировому типу, с подразделением в зависимости от количественных соотношений полезных компонентов на молибденово-медные, медно-молибденовые и молибденовые. Кроме того выявлены мелкое месторождение урана, пункты минерализации железа, меди, молибдена, золота и серебра располагающиеся в породах Магаданского интрузивного массива и его кровли. Месторождения вследствие незначительных запасов и отсутствия коньюктуры в настоящее время законсервированы и описываются в этом ранге по исторически сложившейся традиции.

При оценке значимости содержаний полезных компонентов учитывается широкое развитие коры выветривания площадного типа мощностью до 8-10 м, устанавливаемой на всех рудных объектах площади и отвечающей условиям зоны выщелачивания.

По водотокам установлены шлиховые ореолы сфалерита, шеелита, молибденита, золота и киновари, литохимические потоки меди, молибдена, золота, серебра.

Металлические ископаемые

Черные металлы

Железо

Пункт минерализации железа (IV-3-1), представленный выходом магнетитовой жилы мощностью до 1,5 м, выявлен в береговом обрыве мыса Ольского в плагиогранитах старицкого комплекса позднеюрско-раннемелового возраста. Содержание Fe2O3 66,03%, FeO 29,88%. Практического значения данный пункт не имеет.

Цветные металлы

Медь

Проявление Медвежья Падь (III-2-2) расположено на водоразделе ручьев Каменушка-Окса-Медвежья Падь. Рудным телом являются сульфидизированные метасоматически измененные порфировидные граниты светлинского комплекса. Содержание меди в них составляет до 0,07%, молибдена - 0,015%, вольфрама - 0,001%, серебра - 3 г/т.

В качестве сопутствующего элемента медь встречается в рудах месторождений Осеннее, Усинское и Оксинское.

Молибден

Проявление Туманное (IV-2-3) расположено в районе мыса Замок. Содержание молибдена в единичных штуфных пробах достигают 0,03 - 0,8%, меди 0,01 - 0,08%, серебра - 0,78 г/т, вольфрама – <0,01%. Проявление относится к числу гидротермальных молибден-порфировых. В 3 км к юго-западу в гранодиоритах светлинского комплекса установлена аналогичная минерализация (IV-2-4). В сколках спектральным анализом установлено содержание молибдена 0,001-0,058%, меди до 0,01%, вольфрама до 0,01%, серебра 0,1-0,4 г/т.

Вольфрам

Вольфрам как сопутствующий компонент установлен в количестве 0,001-0,07% в рудах месторождений Осеннее, Усинское, Оксинское, проявлениях Медвежья Падь, Туманное.

Благородные металлы

Золото

Золото в количестве 0,8-1 г/т присутствует в пегматитовых и аплитовых жилах и прожилках, секущих кислые и умеренно кислые интрузивные породы магаданского и светлинского комплексов (III-1-5, 6, II-1-7). В качестве сопутствующего компонента оно установлено в рудах месторождений Осенне-Оксинского узла. В пробах по ручьям Медвежья Падь и Дагор золото соломенно-желтого цвета, слабо окатанное, рудного облика, размер золотин до 0,25х 0,2 мм.

Серебро

Серебро в количестве 10-14 г/т установлено в серицитизированных, окварцованных, пиритизированных кислых и умеренно кислых интрузивных породах конгалинского и магаданского комплексов, пронизанных кварцевыми жилами и прожилками (II-1-8, III-1-9, 7). Содержание серебра 49 г/т установлено в зоне кварцевого прожилкования в кварцевых диоритах на правобережье руч. Осеннего.

Радиоактивные элементы

Уран

Мелкое месторождение урана выявлено в пределах рудного поля месторождения Осеннее. В 1953-1958 годы оно неоднократно разведывалось и оценивалось на глубину. Содержания урана колеблются от сотых и тысячных долей процента до первых процентов, в среднем составляя около 1%. По данным АГС - съемки  месторождению отвечает аномалия урановой природы. Уран фиксируется в потоках рассеяния по руч. Осенний в количестве до 0,019%.

Неметаллические ископаемые

Строительные материалы

Месторождение Андреевское (II-3-10) расположено в 12 км севернее г. Магадана. В его пределах выделяется два участка. На Северном участке месторождения полезным ископаемым являются кварцевые диориты и гранодиориты конгалинского комплекса в коренном залегании и в форме элювия мощностью до 3,5 м. Коренные породы вскрыты на глубину 15-20 м, вскрыша практически отсутствует. Участок отработан.

Участок Южный Андреевского месторождения расположен в 0,5 км к югу от Северного. Полезное ископаемое представлено гранодиоритами, кварцевыми диоритами, гранитами магаданского комплекса, имеющими одинаковые физико-механические свойства.

Глины керамзитовые

Месторождение Балахапчинское (III-3-11) расположено в бассейне одноименного ручья. Площадь месторождения охватывает центральную часть Балахапчинской впадины и составляет 5477 тыс. м2. Глины малопластичные и умеренно пластичные. Средний химический состав глин, в %: SiO2 55,98, TiO2 0,61, Al2O3 14,76, Fe2O3 + FeO 7,34, CaO 2,38, MgO 1,76, Na2O 1,99, K2O 2,04, п.п.п. 11,37, SO3 0,06. Сырье пригодно для производства легковесного строительного кирпича марок "75-100", а также керамзитового гравия марки "500-800" с объемной насыпной массой  405-720 кг/м3 и пределом прочности 8,2-31,9 кг/см3. Коэффициент вспучивания 2,7 - 7,0. Оптимальная температура обжига гранул 1100-1160о C.

Запасы глин оценены (но не утверждены), по категории C2 и составляют 153 млн. м3 при средней мощности 27,8 м. Коэффициент вскрыши 0,38. Месторождение крупное, не эксплуатируется.

Песок строительный

Месторождение Оксинское приурочено к террасе Амахтонского залива в устьевой части руч. Окса и сложено верхнечетвертичными морскими отложениями. Пески мощностью 0,4-3,6 м залегают на галечниках и перекрываются илами мощностью до 1,25 м. Площадь месторождения 0,08 км2. Пески разнозернистые с преобладанием среднезернистых. Содержание глинистых частиц до 4%, кварца и полевых шпатов 75-95%, слюды 1-11%, магнетита 0,5-3%. Пески могут использоваться в строительных растворах и бетонах после обогащения промывкой. Месторождение мелкое, законсервировано.

Месторождение Остров Недоразумения (III-1-12) расположено в северо-восточной части одноименного острова. Приурочено к пляжной косе шириной от 10 до 280 м и протяженностью 600 м, сложенной гравийно-валунным материалом и разнозернистым песком. Пляжные пески прослеживаются полосой шириной до 25 м при мощности 2-3 м, содержат гравий (до 10-20%) в нижней части разреза. Модуль крупности песка 1,92-3,03.

Содержание пылевато-илистых частиц 0,5-1%. Запасы песка составляют 380 тыс. м3, в том числе в литоральной зоне 130 тыс. м3. Месторождение мелкое, законсервировано.